Technické podmínky výrobků

Určuje kvalitativní požadavky materiálů použitých v projektové dokumentaci a výkazu výměr, parametry z hlediska kvality jsou uvedeny jako minimální.

Klempířské prvky – titanzinkový plech

- Titanzinkový plech tl. 0,65-1 mm ( Zinek legovaný titanem a mědí )

- Bez povrchové úpravy

- Barva leskle válcovaná nebo přírodní šedá lesklá

Strukturní rohož

- Výška strukturní rohože 8 mm

- Hmotnost 210 g/m2

- Pevnost v tahu – podélná 1300 N/m, příčná 800 N/m

Difúzní folie

- Materiál PP

- Hmotnost 150 g/m2

- Teplotní stálost -40 až +80 °C

- Difúzní tloušťka Sd=0,02m

- Propustnost vodních par 1200 g/m2/24hod